|  | УТВЕРЖДЕНА Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2016 г. № |
| --- | --- |

Паспорт проекта, имеющего интеграционный потенциал,

для финансирования Евразийским банком развития

1. Полное наименование проекта и его краткое описание (указываются наименование, основные цели и содержание проекта, конкретное применение результатов проекта и их конкурентные преимущества, степень готовности проекта, отрасль внедрения результатов проекта (продукта)):

«Разработка технологии получения полипропиленовых композиционных волокнистых материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками и новыми свойствами»

Целью проекта является разработка технологии объемного модифицирования полипропиленовых нитей и волокон при их формовании из расплава на базе использования в качестве модификаторов стабилизированных полиэтиленом низкой плотности металлсодержащих наночастиц для придания волокнистым материалам улучшенных качественных характеристик и новых потребительских свойств.

Задачи ближнесрочной перспективы (2017-2018 г.г.): получение опытных партий полипропиленового нетканого материала, модифицированного с использованием ранее разработанного в ИХР РАН метода, основанного на применении в качестве модификатора наночастиц оксида железа, стабилизированных полиэтиленом низкой плотности в процессе их синтеза; оценка качественных характеристик и биоцидных свойств модифицированного полипропиленового нетканого материала.

Задачи среднесрочной перспективы (2019-2020 г.г.): адаптация к производственному оборудованию и оптимизация метода модифицирования полипропиленового нетканого материала наноразмерными частицами оксида железа, стабилизированными полиэтиленом низкой плотности; разработка технологических режимов производства модифицированного полипропиленового нетканого материала; проведение расширенных производственных испытания метода на предприятии, выпускающем широкий ассортимент одноразовой медицинской одежды и белья. Модифицированные полипропиленовые нетканые материалы будут обладать прочностью, на 10-30% превышающей прочность немодифицированных нетканых полипропиленовых нетканых материалов. Они  также будут проявлять способность ингибировать жизнедеятельность грам-положительных бактерий и микрогрибов при непосредственном контакте с ними, т.е. приобретут барьерные антимикробные свойства.

2. Место реализации проекта (указываются наименование государства – члена Евразийского экономического союза, административно-территориальная единица и краткое описание места реализации проекта):

Россия, Ивановская область г Иваново, ООО «Викамед» (г. Иваново) г.Могилев Республика Белоруссия

3. Сведения об участниках проекта (заемщиках) (указываются наименования участников, наименования соответствующих государств – членов Евразийского экономического союза, организационно-правовые формы, руководящий состав, юридический адрес, основной вид деятельности, численность персонала, основные финансовые показатели, контактные лица для взаимодействия по вопросам реализации проекта, информация об акционера и бенефициарах):

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук (г. Иваново) – головной исполнитель (Головной исполнитель); ООО «Викамед» (г. Иваново) – соисполнитель.

153045, г. Иваново ул. Академическая, д. 1

Директор Киселев Михаил Григорьевич

Тел./факс (4932) 336259 / 336265

E-mail: adm@isc-ras.ru, http://www.isc-ras.ru

4. Общая стоимость и структура финансирования проекта.

Необходимый объем инвестиций (млн рублей):

Общее финансирование на весь период проекта – 30 млн. руб. , в том числе:

на 2017 год – 2 млн. руб.

на 2018 год – 4 млн. руб.

на 2019 год – 10 млн. руб.

на 2020 год – 14 млн. руб.

Источники и объем финансирования инвестиционного проекта (указываются сведения об участии в финансировании каждого участника проекта):

Наличие соинвестора:

- да

- нет

Структура инвестиций (расходов) по проекту:

- строительство предприятия

- закупка оборудования

- НИР или НИОКР (ООО «Викамед» соинвестор)

- Другое (указать): _____________________________________

5. Срок реализации проекта:   2017-2020 г.г.

6. Результат реализации проекта (продукт), его краткая характеристика, основные технико-экономические параметры (указываются на отдельном листе результаты маркетингового исследования, планируемые количественные показатели результатов реализации проекта, прогноз производства продукции в рамках проекта (по годам)).

Будет разработана технология объемного модифицирования полипропиленовых нетканых материалов в процессе их получения, основанная на использовании  качестве модификаторов наноразмерных частиц оксида железа, стабилизированных при их синтезе полиэтиленом низкой плотности.

Будут получены модифицированные полипропиленовые нетканые полотна с повышенной прочностью и барьерными биоцидными свойствами.

7. Патентная защита основных технических решений проекта:

- да

- нет

8. Сведения о производстве по видам продукции (если применимо) (указываются краткое описание производства, основные технологические этапы (переделы)):

На 1-ом этапе реализации проекта планируется проведение адаптации нового метода модифицирования к производственному оборудованию, используемому для получения полипропиленовых нетканых материалов медицинского назначения, и оптимизация технологических режимов. В этих целях будет проведена промышленная апробация технологии с выпуском опытных партий модифицированного полипропиленового нетканого полотна медицинского назначения.

На 2-ом этапе планируется проведение оптимизации технологических режимов получения модифицированного полипропиленового нетканого полотна и расширенные производственные испытания технологии.

На 3-м этапе планируется выпуск производственных партий модифицированного нетканого полотна и изготовление из него медицинской одежды и белья. Будет осуществлена оценка качественных характеристик производственных партий полипропиленового нетканого полотна, определение барьерных биоцидных свойств с получением статистической выборки по указанным показателям.

9. Основные потребители производимой продукции (если применимо).

Наличие у сторонней организации намерения приобрести продукцию, являющуюся результатом реализации проекта:

- да

- нет

В процессе переговоров

Предприятия, которые могут быть заинтересованы в продукции, являющейся результатом реализации проекта:

Предприятия по производству нетканых материалов, Предприятия швейной отрасли, выпускающие одноразовые медицинские изделия.

Наличие в рамках Евразийского экономического союза конкурентного производства аналогичной продукции и его краткое описание: Не имеется

Оценка емкости рынка Евразийского экономического союзаи мирового рынка продукции:

Новая технология будет представлять интерес для всех предприятий, выпускающих полипропиленовые нетканые материалы для производства одноразовой медицинской одежды и белья. Технология также представляет интерес для предприятий, выпускающих полипропиленовые геотекстильные материалы.

10. Описание иных кооперационных эффектов (если применимо):

Большое социальное значение имеет придание биоцидных свойств полипропиленовым нетканым материалам, предназначенным для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья. Учитывая, что госпитальные инфекции сегодня осложняют до 30% хирургических вмешательств, являясь непосредственной причиной смерти в стационаре каждого двенадцатого пациента, становится ясным, что значение изделий одноразового использования в предотвращении распространения инфекций в операционных невозможно переоценить, особенно изделий, обладающих способностью подавлять жизнедеятельность контактирующих с ними патогенных микроорганизмов. Такие изделия препятствуют распространению внутрибольничных инфекций, которыми заражается каждый десятый больной, повышают эффективность работы в операционных: такие новинки, как комплекты для проведения специфических процедур, изготовленные по индивидуальным заказам, позволяют сберечь время персонала в операционных и дают возможность медикам сосредоточиться на других важных задачах. Кроме того, предотвращение вторичных инфекций дает и прямой экономический эффект: согласно расчетам американских специалистов, расходы на лечение и уход за пациентами, подвергшимися внутрибольничному инфицированию, составляют в США от 1 до 10 млрд. долл. в год. Применение изделий одноразового пользования с биоцидными свойствами помогает в решении сразу двух проблем – обеспечении безопасности медицинского персонала и пациента. В операционных, являющихся зоной повышенного риска инфицирования пациента и медицинского персонала, хирургическая одежда и белье должны играть роль барьеров, сводящих к минимуму распространение возбудителей заболеваний. Придать биоцидные свойства полипропиленовым нетканым материалам медицинского назначения традиционным путем пропитки биоцидными препаратами нельзя в связи с высокой химической инертностью и гидрофобностью полипропилена. Существует принципиальная возможность придания полипропиленовому нетканому материалу биоцидности за счет его поверхностного активирования с последующей фиксацией на поверхности материала антимикробных препаратов. Однако, поскольку полипропилен характеризуется высокой химической инертностью, для его поверхностной активации можно использовать лишь высокоэнергетические воздействия –  УФ-, плазменную или радиационную обработки, следствием которых является также уничтожение находящихся на волокнистом материале микроорганизмов. Поскольку речь идет о материалах одноразового применения, последующая их отделка весьма дорогостоящими препаратами, предназначенными для предотвращения функционирования попадающих на материалы патогенных микроорганизмов, кажется экономически нецелесообразной. В результате на практике обычно ограничиваются радиационной стерилизацией нетканого полипропиленового материала медицинского назначения без дополнительной обработки его специальными препаратами.

11. Уровень инновационности проекта, оценка новизны реализуемых в проекте технологий:

В результате реализации программы будут получены уникальные полипропиленовые нетканые материалы, в структуре волокон которых содержатся наночастицы на основе оксида железа, иммобилизованные в матрице полиэтилена низкой плотности. Ранее установлено, что супрамолекулярная структура таких волокон отличается тем, что образована кристаллитами меньших размеров, но характеризуется несколько более высокой степенью кристалличности, что положительно сказывается на прочности модифицированных волокнистых материалов. В результате модифицирования полипропиленовых волокнистых материалов микроколичествами наноразмерных металлсодержащих частиц, стабилизированных полиэтиленом низкой плотности, нити приобретают способность ингибировать жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. Антимикробные свойства полипропиленовых волокон, модифицированных стабилизированными полиэтиленом низкой плотности металлсодержащими частицами, проявляются лишь при непосредственном контакте нитей с патогенными микроорганизмами, т.е. модифицированные волокнистые материалы приобретают антимикробные свойства, носящие барьерный характер. Уровень биологической активности модифицированных нитей зависит от типа тестовых микроорганизмов: наночастицы оксида железа обеспечивают очень хороший антимикробный эффект при воздействии на грам-положительные бактерии S. aurеus и грибы рода Candida (С. albicans), но приводят лишь к незначительному снижению количества колоний грам-отрицательных бактерий тест-штамма E. coli.

12. Информация о соответствии проекта программным документам государств – членов Евразийского экономического союза и о включении проекта в национальные программы государств-членов, 
а такжепредложения по государственной поддержке:

Распоряжение Коллегии ЕЭК № 3 от 16.01.17

О проекте рекомендации Совета Евразийской экономической комиссии «О перечне взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза с учетом целесообразности финансирования соответствующих проектов Евразийским банком развития».

13. Сведения о проведенных ранее работах по проекту и о финансировании таких работ:

14. Прогнозируемые риски проекта:

Несвоевременное финансирование, Внешние риски (природные, политические, социальные, экономические)

15.  Оценка возможного экономического эффекта для каждого государства – члена Евразийского экономического союза от реализации проекта:

Большое социальное значение имеет придание биоцидных свойств полипропиленовым нетканым материалам, предназначенным для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья. Учитывая, что госпитальные инфекции сегодня осложняют до 30% хирургических вмешательств, являясь непосредственной причиной смерти в стационаре каждого двенадцатого пациента, становится ясным, что значение изделий одноразового использования в предотвращении распространения инфекций в операционных невозможно переоценить, особенно изделий, обладающих способностью подавлять жизнедеятельность контактирующих с ними патогенных микроорганизмов. Такие изделия препятствуют распространению внутрибольничных инфекций, которыми заражается каждый десятый больной, повышают эффективность работы в операционных: такие новинки, как комплекты для проведения специфических процедур, изготовленные по индивидуальным заказам, позволяют сберечь время персонала в операционных и дают возможность медикам сосредоточиться на других важных задачах. Кроме того, предотвращение вторичных инфекций дает и прямой экономический эффект: согласно расчетам американских специалистов, расходы на лечение и уход за пациентами, подвергшимися внутрибольничному инфицированию, составляют в США от 1 до 10 млрд. долл. в год. Применение изделий одноразового пользования с биоцидными свойствами помогает в решении сразу двух проблем – обеспечении безопасности медицинского персонала и пациента. В операционных, являющихся зоной повышенного риска инфицирования пациента и медицинского персонала, хирургическая одежда и белье должны играть роль барьеров, сводящих к минимуму распространение возбудителей заболеваний. Придать биоцидные свойства полипропиленовым нетканым материалам медицинского назначения традиционным путем пропитки биоцидными препаратами нельзя в связи с высокой химической инертностью и гидрофобностью полипропилена. Существует принципиальная возможность придания полипропиленовому нетканому материалу биоцидности за счет его поверхностного активирования с последующей фиксацией на поверхности материала антимикробных препаратов. Однако, поскольку полипропилен характеризуется высокой химической инертностью, для его поверхностной активации можно использовать лишь высокоэнергетические воздействия –  УФ-, плазменную или радиационную обработки, следствием которых является также уничтожение находящихся на волокнистом материале микроорганизмов. Поскольку речь идет о материалах одноразового применения, последующая их отделка весьма дорогостоящими препаратами, предназначенными для предотвращения функционирования попадающих на материалы патогенных микроорганизмов, кажется экономически нецелесообразной. В результате на практике обычно ограничиваются радиационной стерилизацией нетканого полипропиленового материала медицинского назначения без дополнительной обработки его специальными препаратами.

16. Описание мер поддержки, которые целесообразно принимать на уровне Евразийской экономической комиссии, государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийского банка развития:

Наличие Госзаказа, подготовка кадров и финансирование в виде гранта или ссуды на первой стадии проекта.