МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МЕЛКО - ДИСПЕРСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕСУБЛИМАЦИЕЙ.

Гоголев Ю.Г., Донченко А.Ю.

Ивановский Государственный Химико-технологический Университет, Donia_1988@mail.ru

Оптимизация конструктивных решений, использованных при разработке десублиматоров, достигается применением математической модели, основанной на системе уравнений второго порядка, учитывающих стадию зародышеобразования, укрупнения зародышей за счет роста в парогазовом потоке и движения этих частиц в аппарате, определяемого реальной гидродинамической обстановкой.

Математическая модель десублимациониого процесса, предназначенного для получения мелкодисперсных материалов в аппарате объемного типа, записанная в общем виде, приведена в работе [1]. Для упрощения математического описания и его решения принимается, что эффективные коэффициенты осевой и радиальной диффузии постоянны в расчетном объеме аппарата, а перемещение зародышей и растущих частиц происходит только за счет конвективного переноса с газовым потоком. Скоростью относительного перемещения частиц и газового потока пренебрегли, вследствие малого размера образующихся частиц. Предполагается, что эффективные коэффициенты диффузии в осевом и радиальном направлении должны быть известны.

Математическая модель десублимационного процесса, предназначенного для получения мелкодисперсных материалов в аппарате, в котором подача пара сублимированного вещества производится в потоке с газом-носителем,  имеет следующий вид:

(1)

(2)

(3)

(4)

С граничными условиями:

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

где С—концентрация пара, кг/м3; t — температура газа в аппарате, К; DX,Dr — эффективные коэффициенты продольной и радиальной диффузии соответственно, м2/с; λх,λг— эффективные коэффициенты продольной и радиальной теплопроводности, Вт/м·К; ρ — плотность парогазовой смеси, кг/м3; Ср — теплоемкость парогазовой смеси, Дж/кг·К; х — продольный размер, б/р величина; r — текущий радиус аппарата, б/р величина; R — радиус аппарата, м; Н — расчетная высота аппарата, м; K~f(C) — масса десублимированного продукта, кг/м3с; Q[K~f(C)]—количество тепла, выделившегося в результате десублимации, Вт/м3; Кт — коэффициент теплопередачи, Вт/м2·К; tх — температура окружающего воздуха, К; tH — температура газа и пара до входа в аппарат, tH~fх, К; nТ — число частиц твердой фазы, образовавшихся в результате десублимации, dТ — размер частиц твердой фазы, образовавшихся в результате десублимации; WT — осевая скорость перемещения частиц, м/с.

Кинетика десублимациониого процесса, в общем виде представленная в уравнении (1) выражением K~f(C), определяется двумя процессами: скоростью образования зародышей твердой фазы и ростом образовавшихся частиц. Скорость гетерогенного зародышеобразования определяли по уравнению (21), аналогу уравнения Фольмера:

;                                                      (21)

где N— число Авогадро; Р — парциальное давление пара, н/м2; Rг — газовая постоянная, Дж/К*Моль; М — кг/моль;

σ — поверхностное натяжение на поверхности зародыша, н/м;

K — постоянная Больцмана, Дж/К; S — пересыщение пара, определяемое по выражению (22).

(22)

Здесь P∞ — равновесное давление пара над плоской поверхностью, н/м2. Критический размер зародыша определялся из уравнения Гиббса-Томсона

(23)

Переход от гомогенного зародышеобразования к гетерогенному выполнен с помощью константы bгет, примененной в работе [2].

Линейную скорость роста образовавшихся зародышей определяли из эмпирического соотношения (24).

(24)

Здесь а и А — константы, зависящие от свойств вещества.

Массовая скорость зародышеобразования рассчитывалась по уравнению (25) с учетом (21), (23).

(25)

Массовая скорость роста образовавшихся зародышей определялась после подсчета суммарной поверхности твердой фазы в расчетной точке реакционного пространства с использованием соотношения (24).

(26)

Экспериментальные и расчетные результаты получены для десублимации бензойной кислоты в цилиндрическом аппарате диаметром 80 мм в токе воздуха. Численная оценка эффективных коэффициентов теплопроводности в осевом и радиальном направлении производилась на основании аналогии между процессами тепломассообмена по выражению (27).

(27)

Здесь λ и D — коэффициенты теплопроводности и диффузии, взятые по литературным данным. Значение эффективных коэффициентов диффузии в осевом и радиальном направлениях определено нами экспериментально.

Математическая модель (уравнения 1-4) с граничными условиями (5-20) решается с использованием численных методов.  Средний размер определялся как средневзвешенный по числу частиц для рассматриваемой точки пространства.

Моделирование десублимационного процесса на ЭВМ продемонстрировало значительное влияние на размер получаемых частиц тепловых полей, формируемых как потоком газа-носителя, так и конструкцией и условиями теплообмена в десублиматоре.

- Гоголев Ю.Г., Коновалов В.Б., Голубев В.В. Гидродинамика, тепло- и массообмен в зернистых средах. (Моделирование гидродинамики тепло и массообмена в аппаратах с активными режимами). – Межвуз. сб. науч. тр. Иванов. хим.-технол. ин-т, 1985, с. 57 - 60.

- Клочина Л.И., Наумова Т.Н., Булатов С.Н., Лефедов А.И. – Ж. физ. химии, 1976, №1, с. 2913 – 2916.