ДЕНИТРАЦИЯ ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ПРОДУКТАМИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Пискунова Д.С., Комаров В.А., Ким П.П.

Дзержинский политехнический институт НГТУ им. Р.Е. Алексеева

В производстве высокоэнергетических веществ возвращение отработанной серной кислоты (ОСК) возможно после её денитрации и концентрирования.

При денитрации ОСК в колонне водяным паром остаточное содержание оксидов азота и азотной кислоты составляет десятые доли процента, а денитрация паро- воздушной смесью с одноэлементным вихревым контактным устройством, работающим в струйно-центробежном режиме, позволяет снизить до сотых долей. При такой остаточной массовой доле связанного азота в денитрированной кислоте содержание их в отходящих газах после концентратора превышает санитарную норму, что вынуждает предусмотреть дополнительную очистку отходящих газов концентрирования от них.

Глубокая денитрация, обеспечивающая требуемую степень очистки ОСК, возможна при добавке различных денитрирующих агентов, восстанавливающих соединения азота.

Термодинамический анализ взаимодействия оксида азота (III) и азотной кислоты с изооктаном и цетаном показал, что, судя по величине энергии Гиббса, предпочтительнее протекание реакции с восстановлением соединений азота  до элементного азота и окисления углерода до оксида углерода (IV) (таблица 1).

Таблица 1 – Значение энергии Гиббса

| Продукты реакции | −ΔGT0, кДж/моль |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 298 К |  |  | 403 К |  |  |
|  | HNO3 | N2O3 | HNO2 | HNO3 | N2O3 | HNO2 |
|  | изооктан |  |  |  |  |  |
| N2, CO2 | 568 | 723 | 391 | 437 | 599 | 281 |
| N2O, CO2 | 411 | 460 | 685 | 294 | 382 | 137 |
| NO, CO2 | 269 | 177 | 91 | 180 | 156 | 24 |
| N2, CO | 515 | 712 | 212 | 359 | 576 | 234 |
| N2O, CO | 368 | 418 | 320 | 231 | 320 | 106 |
| NO, CO | 237 | 156 | 80 | 134 | 125 | 9 |
|  | Цетан |  |  |  |  |  |
| N2, CO2 | 585 | 778 | 396 | 602 | 791 | 391 |
| N2O, CO2 | 412 | 461 | 232 | 426 | 469 | 228 |
| NO, CO2 | 270 | 178 | 127 | 291 | 198 | 29 |
| N2, CO | 424 | 714 | 127 | 447 | 736 | 363 |
| N2O, CO | 920 | 719 | 212 | 390 | 440 | 199 |
| NO, CO | 914 | 156 | 81 | 264 | 180 | 85 |

Изучен процесс денитрации кислоты, содержащей 0,13% N2O3 и 0,061% HNO3, бензиновой и соляровой фракциями. Были испытаны неэтилированный бензин А-72 (ГОСТ 2084-77), в количестве 0,18-0,27 г на 1 г оксида азота (III) и 0,18-0,27 г на 1 г азотной кислоты   в пересчете на изооктан, дизельное топливо с цетановым числом 45 (ГОСТ 305-82) в количестве 0,18-0,27 г на 1 оксида азота (III) и 0,37-0,56 г на 1 г азотной кислоты в пересчете на цетан при температуре 130-170С. Указанное соотношение реагентов и соединений азота и      температуры  позволяет  снизить  продолжительность  денитрации  до  10-30 мин.  Интенсификация и увеличение скорости процесса в указанном интервале соотношений реагентов и соединений  азота и температур позволяет устранить  продувку  горячим  воздухом или паром, а также разбавление водой (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты денитрации кислоты, содержащей 0,13% N2O3 и 0,061% HNO3, продуктами первичной переработки нефти

| № опы- та | Время, мин |  | Темпера-тура С | Содержание 104, % масс |  | Соотношение цетана или изооктана к, г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N2O3 | HNO3 | N2O3 | HNO3 |
| Дизельное топливо с цетановым числом 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 30 | 120 | 800 | 320 | 0,18:1 | 0,37:1 |
| 2 |  | 30 | 120 | 700 | 150 | 0,27:1 | 0,56:1 |
| 3 |  | 30 | 130 | 90 | 30 | 0,18:1 | 0,37:1 |
| 4 |  | 30 | 130 | 10 | 5 | 0,27:1 | 0,56:1 |
| 5 |  | 10 | 160 | 10 | 4 | 0,18:1 | 0,37:1 |
| 6 |  | 20 | 160 | <1 | 1 | 0,18:1 | 0,37:1 |
| 7 |  | 30 | 160 | <1 | <1 | 0,18:1 | 0,37:1 |
| 8 |  | 10 | 160 | <1 | 1 | 0,27:1 | 0,55:1 |
| 9 |  | 20 | 160 | <1 | <1 | 0,27:1 | 0,55:1 |
| 10 |  | 10 | 170 | <1 | 1 | 0,18:1 | 0,37:1 |
| 11 |  | 20 | 170 | <1 | <1 | 0,18:1 | 0,37:1 |
| 12 |  | 10 | 160 | 150 | 60 | 0,1:1 | 0,2:1 |
| 13 |  | 10 | 170 | 50 | 40 | 0,1:1 | 0,2:1 |
| 14 |  | 10 | 160 | 1 | 1 | 0,35:1 | 0,75:1 |
| 15 |  | 10 | 170 | <1 | <1 | 0,35:1 | 0,75:1 |
| 16 |  | 20 | 160 | <1 | <1 | 0,22:1 | 0,47:1 |
| Бензин А-72 , (ГОСТ 2084-77) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 |  | 120 | 850- | 400 | 0,18:1 | 0,18:1 |
| 2 | 30 |  | 120 | 720 | 190 | 0,27:1 | 0,27:1 |
| 3 | 30 |  | 130 | 120 | 50 | 0,18:1 | 0,18:1 |
| 4 | 30 |  | 130 | 20 | 13 | 0,27:1 | 0,27:1 |
| 5 | 10 |  | 160 | 15 | 9 | 0,18:1 | 0,18:1 |
| 6 | 20 |  | 160 | <1 | 2 | 0,18:1 | 0,18:1 |
| 7 | 30 |  | 160 | <1 | <1 | 0,18:1 | 0,18:1 |
| 8 | 10 |  | 160 | <1 | 1,5 | 0,27:1 | 0,27:1 |
| 9 | 20 |  | 160 | <1 | <1 | 0,27:1 | 0,27:1 |
| 10 | 10 |  | 170 | <1 | 1,3 | 0,18:1 | 0,18:1 |
| 11 | 20 |  | 170 | <1 | <1 | 0,18:1 | 0,18:1 |
| 12 | 10 |  | 160 | 210 | 130 | 0,1:1 | 0,1:1 |
| 13 | 10 |  | 170 | 90 | 70 | 0,1:1 | 0,1:1 |
| 14 | 10 |  | 160 | 1,6 | 1,9 | 0,35:1 | 0,35:1 |
| 15 | 10 |  | 170 | <1 | <1 | 0,35:1 | 0,35:1 |
| 16 | 20 |  | 160 | <1 | <1 | 0,22:1 | 0,22:1 |

Уменьшение температуры ниже 130С нецелесообразно ввиду существенного ухудшения степени денитрации, увеличение температуры выше 170С при атмосферном давлении невозможно, т.к. температура кипения исследуемой кислоты при атмосферном давлении составляет около 170С. Уменьшение соотношения бензиновой фракции ниже 0,18 г на 1 г оксида азота (III) и азотной кислоты в пересчете на изооктан и соляровой фракции ниже 0,18 г на 1 г оксида азота (III) и 0,37 г на 1 г азотной кислоты  в пересчете на цетан нежелательно ввиду значительного снижения степени очистки (опыты 12-13). Увеличение соотношения бензиновой фракции выше 0,27 г на 1 г оксида азота (III) и азотной кислоты в пересчете на изооктан, а соляровой фракции выше 0,27 г на 1 г оксида азота (III) и 0,56 г на 1 г азотной кислоты в пересчете на цетан не приводит к существенному улучшению показателей процесса денитрации.

В указанном интервале соотношения продуктов первичной переработки нефти к соединениям азота, температур процесс денитрации существенно интенсифицируется и экономически наиболее целесообразно.

Результаты денитрации в непрерывном режиме при среднем времени пребывания реагентов в реакторе 20-30 мин также подтвердили высокую эффективность продуктов первичной переработки нефти (таблица 3).

Использование предлагаемого способа обеспечивает по сравнению с известными такие же преимущества, как при использовании аддуктов н-парафинов с карбамидом.

Таблица 3 – Результаты денитрации кислоты в непрерывном режиме парами

продуктов первичной переработки нефти

| № опыта | Темпера-тура, С | Содержание 10-4, % масс. |  |  | Соотношение изооктана или цетана к, г/г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N2O3 | HNO3 | сум. в перес-чете на HNO3 | N2O3 | HNO3 |
| Дизельное топливо с цетановым числом 45 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 130 | 0,32 | 0,27 | 0,48 | 0,27 | 0,56 |
| 2 | 130 | 0,32 | 0,29 | 0,49 | 0,22 | 0,46 |
| 3 | 140 | 0,33 | 0,29 | 0,50 | 0,18 | 0,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 140 | 14 | 9 | 19 | 0,15 | 0,30 |
| 5 | 130 | 0,32 | 0,28 | 0,49 | 0,30 | 0,60 |
| Бензин А-72 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 140 | 0,31 | 0,29 | 0,48 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | 140 | 0,32 | 0,30 | 0,50 | 0,22 | 0,22 |
| 8 | 150 | 0,33 | 0,27 | 0,49 | 0,18 | 0,18 |
| 9 | 150 | 12 | 8 | 17 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | 140 | 0,31 | 0,28 | 0,48 | 0,30 | 0,30 |

Хроматографическим анализом газовой фазы установлено, что основным продуктом взаимодействия продуктов первичной переработки нефти с соединениями азота является элементный азот.

При такой степени денитрации в отходящих газах концентрирования денитрированной кислоты будет отсутствовать оксиды азота и азотной кислоты.