МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ БЕРЕСТЫ С ОБРАБОТКОЙ УЛЬТРАЗВУКОМ

Милькова М.Л., Катышева М.В., Коптелова Е.Н., Кутакова Н.А.

Северный Арктический федеральный университет им.М.В.Ломоносова, lesochim@agtu.ru

Березовая кора – многотоннажный отход переработки древесины березы,  ее использование превращается в актуальную и серьезную проблему. Береста – сильнейший природный антисептик и биостимулятор, она содержит до 70 % экстрактивных веществ (ЭВ), что представляет интерес для химической переработки с целью получения новых продуктов и биологически активных веществ (БАВ). Тритерпеновый спирт бетулин – основной компонент ЭВ бересты. Благодаря доступности сырья, простоте извлечения и ряду ценных свойств бетулин имеет многообразные возможности для применения в различных отраслях [1], в настоящее время он относится к разряду дефицитных. Запатентовано несколько способов получения бетулина методом экстракции бересты [2, 3], в том числе способ взрывного автогидролиза с интенсивным массообменом,  неизобарного парокрекинга. Однако при этом требуется много щелочи, специальная конструкция аппарата и повышенные энергозатраты.

Целью настоящей работы является изучение особенностей экстракционного извлечения бетулина из технической бересты – отхода окорки древесины березы в производстве фанеры,  моделирование процесса экстракции при одновременной обработке ультразвуком. При этом важно оценить влияние технологических факторов на выход бетулина  из технической бересты как по отдельности, так и во взаимосвязи.

Для математического описания процесса экстракции бетулина в зависимости от выбранных переменных и определения оптимальных параметров его выделения использовали следующие условия: температура 60…80 °С; гидромодуль процесса от 1:5 до 1:20 (у. е), продолжительность ультразвукового воздействия 1…3 ч при общей продолжительности экстракции 3 ч. При выборе условий реализации плана руководствовались следующими соображениями:

1) высушенное растительное сырье необходимо подвергнуть выдержке в растворителе перед экстрагированием, т.к. процесс экстракции зависит от скорости вытеснения воздуха из клетки, удерживаемого до тех пор, пока не произойдет его растворение в экстрагенте. При применении ультразвука за счет звукокапиллярного эффекта ускоряется вытеснение пузырьков воздуха и создаются условия для их растворения в жидкости;

2) подогрев экстрагента в допустимых пределах интенсифицирует экстрагирование, однако не следует перегревать экстрагент, поскольку с увеличением температуры начинается интенсивное образование газовых пузырьков и интенсивность передачи ультразвуковой энергии падает;

3) при соотношении твердой и жидкой фаз менее 1:5 не будут обеспечены условия для полного растворения выделяемого бетулина, а повышение гидромодуля более 1:20 не приводит к увеличению извлечения бетулина, поэтому его использование нерационально.

Использована матрица планирования первого порядка. Всего в процессе реализации эксперимента проведено 11 опытов, три из них в центре плана.  Береста подвергалась экстракции с ультразвуком в течение 3 ч без предварительного замачивания (в кодированном виде +), с замачиванием в течение 1 ч и экстракцией с ультразвуком 2 ч (0), с замачиванием в течение 2 ч и ультразвуковой экстракцией 1 ч (–). Матрица планирования,  результаты опытов,  построчные дисперсии Sn2 и сумма квадратов ошибок SE приведены в таблице.

Таблица – Матрица планирования условий проведения опытов и результаты

| № опыта | Температура экстракции, Х1 |  | Гидромодуль, Х2 |  | Продолжительность воздействия ультразвука, Х3 |  | Выход, %, от общ. массы |  |  | Sn2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код. | °С | Код. | у.е | Код. | ч | y1 | y2 | у |  |
| 1 | – | 60 | – | 1:5 | – | 1 | 18,7 | 19,8 | 19,3 | 0,61 |
| 2 | – | 60 | – | 1:5 | + | 3 | 24,1 | 23,4 | 23,8 | 0,25 |
| 3 | – | 60 | + | 1:20 | + | 3 | 27,3 | 28,2 | 27,8 | 0,41 |
| 4 | – | 60 | + | 1:20 | – | 1 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 0 |
| 5 | + | 80 | + | 1:20 | – | 1 | 21,0 | 21,6 | 21,3 | 0,18 |
| 6 | + | 80 | + | 1:20 | + | 3 | 21,1 | 20,6 | 20,9 | 0,13 |
| 7 | + | 80 | – | 1:5 | – | 1 | 19,1 | 19,0 | 19,1 | 0,01 |
| 8 | + | 80 | – | 1:5 | + | 3 | 22,2 | 23,8 | 23,0 | 1,28 |
| 9* | 0 | 70 | 0 | 1:12,5 | 0 | 2 | 22,6 | 22,5 | 22,6 | 0,01 |
| SE = 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание: в строке приведены средние значения из трех параллельных опытов

Проверка воспроизводимости осуществлена по критерию Кохрена:

G=Smax2SE≤Gαγ−1,N,

где Gαγ−1,N – табличное значение критерия Кохрена при уровне значимости α.     При α = 0,05  G0,05 = 0,68 [4];

G=1,282,88=0,44< 0,68 следовательно, воспроизводимость хорошая.

По расчетной матрице плана рассчитаны коэффициенты уравнения регрессии и получено полное уравнение регрессии:

y = 21,96 - 0,91х1 + 0,69x2 + 1,88x3 – 0,67x1x2 – 1,01x1x3 - 0,23x2x3 .

Проверка значимости коэффициентов bi, bij проведена по критерию Стьюдента:

bi,bij≥tкрSi2,

где tкр – критическое значение критерия Стьюдента для заданного уровня значимости α (α = 0,05) и f2 – числа степеней свободы; tкр = 2,31;

Si2=S2N,

где S2 – дисперсия воспроизводимости, S2 = 0,18;

N – число опытов, N = 8.

Si2=0,188=0,023

tкрSi2=2,31⋅0,023=0,35

Все коэффициенты, превышающие 0,35, являются значимыми.

Уравнение регрессии со значимыми коэффициентами:

y = 21,96 - 0,91х1 + 0,69x2 + 1,88x3 – 0,67x1x2 – 1,01x1x3

Анализируя данное уравнение, можно отметить, что температуру в выбранных интервалах варьирования следует уменьшать, гидромодуль и продолжительность экстракции следует увеличивать. Отрицательные значения коэффициентов двойных взаимодействий говорят, что уменьшение влияния первого параметра (температуры) приводит к увеличению влияния остальных параметров (гидромодуль и продолжительность экстракции) и наоборот.

При реализации плана достигнут максимальный выход бетулина 27,8 %, что свидетельствует о перспективности реализации данного процесса.

Проверка уравнения на адекватность проведена с помощью критерия Фишера:

F=SDf1SEf2=Sад2Sвоспр2

SD=γ⋅SR,

Для проведения необходимых вычислений использовали расчетную матрицу, в которой исключен столбец x2x3, так как коэффициент незначим.

Просуммировав построчно значения чисел, получили расчетные значения выходного параметра yn.

Остаточная сумма квадратов SR рассчитывается как сумма квадратов разности yn и yn, то есть

SR=n=1N.

Результаты расчета:  SR = 6,47.SD=2⋅6,47=13.

Число степеней свободы f1  для расчета дисперсии адекватности

f1 = N – q,

где N – число опытов;

q – число значимых коэффициентов с учетом свободного члена b0

.

f1 = 8 – 6 = 2.

Вычисляем значение критерия Фишера

F=12,9322,888=17,96> Fкр = 4,46

Значение Fкр для заданного уровня значимости α ( α = 0,05,  f1 = 2, f2 = 8) равно 4,46.

Так как расчетное значение критерия Фишера превосходит критическое, предположение о надежности (адекватности) полученного уравнения отвергается. В этом случае имеет смысл провести проверку на значимость квадратичных коэффициентов, т.е. коэффициентов при хi2. Для этого воспользуемся соотношением:

y0−b0≤tкрSn0+γNn0N,

где y0 - среднее арифметическое значение выходного параметра в центре плана при    х1 = х2 = … = хк = 0, полученное по экспериментальным данным, y0 = 22,6;

b0 – значение свободного члена в уравнении регрессии, b0 = 21,96;

tкр – критическое значение критерия Стьюдента для заданного уровня значимости α = 0,05 и f2 = 8 степеней свободы, tкр = 2,31;

S - значение среднеквадратичной ошибки наблюдений, равное корню     квадратному из S2, S=S2=0,18=0,424;

n0 – число опытов в центре плана, n0 = 3;

γ – число параллельных опытов в центре плана, γ = 2;

N – число опытов в центре плана, не считая центральных, N = 8.

22,60−21,96=0,59≤2,31⋅0,4243+2⋅83⋅8=0,87

Таким образом, квадратичные члены в уравнении значимы, для получения адекватного уравнения следует поставить рототабельный план. В выбранных интервалах варьирования переменных достройка плана технически невозможна, так как значение жидкостного модуля менее 5 у.е (звездная точка) не обеспечит смачиваемости сырья. А снижение температуры ниже 60 °С, как правило, дает низкий выход ЭВ. Вопрос соответствия полученной модели описываемому процессу следует рассматривать в совокупности с результатами анализа полученных образцов бетулина-сырца.

Список литературы:

- Кузнецов, Б.Н. Выделение бетулина и суберина из коры березы, активированной в условиях «взрывного автогидролиза» [Текст] / Б.Н. Кузнецов, В.А. Левданский // Химия растительного сырья. - 1998. - №2. -  С. 5-9.

- Садриева, О.А. Исследование процесса экстракции бетулина из бересты [Текст] / О.А.Садриева. Л.И.Селянина, И.В.Пономарева // Экология северных территорий России. Проблемы, прогноз ситуации, пути развития, решения: мат-лы международн. конф-и. Архангельск, 2002. – Т.2. – С. 512-523.

- Патент № 2131882 РФ, Способ получения бетулина [Текст] / Левданский В.А.; Полежаева Н.И.; Еськин А.П.; Винк В.А.; Кузнецов Б.Н. – Дата публикации 20.06.99.

- Планирование эксперимента в примерах и расчетах: учеб. пособие / Н.И.Богданович, Л.Н. Кузнецова, С.И.Третьяков, В.И.Жабин. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет, 2010. – 126 с.