АММИАЧНО-АММОНИЙНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДИ ИЗ ШЛАКА СВИНЦОВОЙ ПЛАВКИ

Н.Г.Наседкина, А.А.Перетрутов,Н.В.Ксандров,М.Н.Чубенко

Дзержинский политехнический институт Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева, Lab202@dfngtu.nnov.ru

Шлак свинцовой плавки относится к твердым отходам, содержащим  тяжелые  цветные металлы: медь - до 1,5% и цинк- до 10%, свинца – до 4%. Такие отходы, содержащие цветные металлы, могут  быть вовлечены в  дальнейшую переработку и использоваться как вторичные материальные ресурсы. Кроме того, переработка отходов должна быть комплексной, исключающей образование вторичных неиспользуемых отвалов, стоков, и решать проблему ресурсосбережения. Шлаки являются одним из наиболее ценных вторичных материальных ресурсов. В настоящее время часть шлака продолжает уходить в отвалы. Для складирования отходов и их хранения отчуждены тысячи гектаров полезных земель, на транспортировку шлака от доменных цехов до отвалов и их содержание ежегодно расходуется большое количество денежных средств, загрязняется окружающая среда. Поэтому переработка шлака и его использование остается актуальной проблемой для экологии и всего агропромышленного комплекса[1]. Актуальность работы по  созданию технологии комплексной переработки цинк-медьсодержащих  отвалов, огарка, шлака, определяется потенциальной ценностью указанных отходов как сырья  для цветной металлургии, черной металлургии, цементной промышленности, строительной  индустрии.

Многочисленные исследования, проведенные в области утилизации шлаков свинцовой плавки, как правило, многостадийны и не дают комплексного решения экологической проблемы. В данной работе была поставлена задача на основе проведенных ранее исследований [2] найти оптимальный режим для извлечения меди  из  шлака свинцовой  плавки.

Рядом преимуществ обладает водно-аммиачная  экстракция для извлечения меди. Извлечение  производится  без предварительной термической или   иной  обработки. В отличие  от органических  экстрагентов аммиачная  вода не требует  реэкстракции  извлеченных из  отходов  цветных металлов или расхода дополнительных реагентов на  их осаждение, так как  извлеченные металлы выделяются из аммиачного раствора при отгонке аммиака.

При отгонке аммиака из полученных аммиачных экстрактов путем кипячения происходит постепенное удаление свободного аммиака, а затем и аммиака, входящего в аммиачный комплекс. При этом аммиачный комплекс из тетрааммиакатного превращается в диаммиакатный, а затем  в гидроксид или же в оксид комплексообразователя.

Исследуемый шлак  свинцовой  плавки Шымкентского металлургического  комбината по данным, приведенным в паспорте в среднем содержит: Pb- до 4%, Cu- 1,5%, Zn- до 10%,  Feобщ.- 25,4%, FeS2- 0,54%, Fe2O3-  35,96%, SiO2- до 20%,  CaО-  до 15%, Al2O3-  до 5%, BaO- 5%.

В поставленной для исследования партии  шлака химическим, рефрактометрическим и сорбционным  анализом  было определено, что в  шлаке, предварительно размолотого  до размеров частиц 0,074мм, содержание меди -1.2% , цинка - 7.15%, железаобщ.- 25.20% т.е. отличается от приведенных в  паспорте данных, что  говорит о неравномерности распределения  составляющих  элементов в массе  шлака при удельном  объеме пор равном 0,4619. Определение меди  в шлаке проводили фотоколориметрическим методом, цинка -  комплексонометрическим титрованием  трилоном  Б [3].

Были проведены серии опытов по установлению  зависимости степени выщелачивания меди от концентрации аммиака, концентрации  хлорида аммония, добавляемого в растворы аммиака, от отношения Т:Ж, от времени выщелачивания.

Первоначально в качестве  экстрагентов использовали растворы аммиака концентрацией  3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Растворы аммиака при Т:Ж=1:5 при выщелачивании в течение 40 мин. дают  степень извлечения металла до 20,34%. Такое экстрагирование осложнено присутствием сульфидов меди в виде ковелина CuS и борнита Cu5FeS4  не извлекается аммиаком, но могут извлекаться после предварительного окисления.

Таблица1- Экстрагирование соединений  меди аммиаком.

| С(NH3) | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pHнач | 11,60 | 11,77 | 11,89 | 12,34 | 12,54 | 12,80 | 13,13 |
| pHконеч | 11,62 | 11,97 | 12,06 | 12,57 | 12,83 | 13,15 | 13,32 |
| CCu2+ моль/л | 4,28∙10-3 | 6,62∙10-3 | 7,66∙10-3 | 8,25∙10-3 | 8,40∙10-3 | 8,68∙10-3 | 8,89∙10-3 |
| α-степень выщ,% | 9,16 | 14,83 | 16,83 | 17,92 | 18,20 | 19,01 | 20,34 |

Химизм данного процесса  можно представить уравнением (1), если условно принять, что выщелачиваемая медь в исходном состоянии представлена оксидом меди [4]:

CuОт + 4NH3р-р+nH2O→[Cu(NH3)4](OH)2 + (n-1)H2O                           (1)

Таблица2- Отношение количества молей  аммиака к числу  грамм-атомов меди (без учета расхода аммиака на цинк) :

| С(NH3) | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ν NH3:νCU)нач | 46 | 61 | 76 | 149 | 219 | 306 | 411 |
| (ν NH3:νCU )ост | 50 | 71 | 91 | 181 | 268 | 351 | 581 |

При добавлении в растворы аммиака NH4Cl в количестве 180 г/л Cl-  при Т:Ж=1:5 степень выщелачивания меди увеличивается. При этом pH, концентрация меди и степень извлечения изменяется в следующих пределах:

Таблица3- Экстрагирование соединений меди аммиачной водой в присутствии хлорида аммония.

| С(NH3) | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pHнач | 9,07 | 9,11 | 9,15 | 9,47 | 9,64 | 9,85 | 10,03 |
| pHконеч | 9,13 | 9,18 | 9,23 | 9,67 | 9,85 | 10,10 | 10,18 |
| CCu2+ ∙10-3 моль/л | 8,39 | 8,88 | 9,23 | 10,67 | 10,98 | 17,72 | 19,68 |
| α-степень выщ,% | 23,33 | 24,48 | 25,42 | 29,28 | 30,52 | 46,88 | 52,08 |

Химизм процесса[4]:

CuО+2NH3+2NH4Cl→[Cu(NH3)4]Cl2+H2O                                                (2)

Таблица4- Отношение количества молей  аммиака к количеству молей меди и отношение количества молей хлорида аммония к количеству молей меди (без учета расхода аммиака на цинк) :

| С(NH3) | 3% |  | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ν NH3:νCU)нач | 46 |  | 61 | 76 | 149 | 219 | 306 | 411 |
| (ν NH3:νCU )ост | 59 |  | 80 | 101 | 210 | 315 | 375 | 615 |
| (ν NH4Cl:νCU)нач | 134 | 134 |  | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| (ν NH4Cl:νCU )ост | 174 | 177 |  | 179 | 189 | 192 | 195 | 197 |

Соотношение молей аммиака к извлекаемой меди многократно превышает требуемое количество молей аммиака на  образование тетрааммиаката. При добавлении хлорида аммония  возможным становится извлечение меди, содержащейся в  виде азурита Cu3(CO3)2(OH)2 [5], сульфиды меди остаются неизвлеченными.

Исследовано влияние времени проведения процесса выщелачивания на полноту извлечения металла. Опыты проводили при различных концентрациях аммиака, при добавлении 180 г/л Cl-   , при Т:Ж = 1:5, в течение 40 мин, через каждые 10 мин отбирали пробу на анализ в количестве 5 мл. Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Влияние времени процесса выщелачивания и концентрации аммиака на степень извлечения меди

| Время | [NH3] | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 мин | 13,54 | 13,83 | 14,58 | 20,83 | 22,09 | 26,04 | 29,17 |
|  | 20 мин | 16,67 | 18,50 | 20,44 | 26,04 | 27,14 | 32,50 | 36,70 |
|  | 30 мин | 22,00 | 24,08 | 27,08 | 32,50 | 32,84 | 38,40 | 44,83 |
|  | 40 мин | 25,00 | 28,32 | 29,11 | 34,38 | 37,23 | 46,88 | 52,08 |

Следующая серия опытов проводилась при тех же условиях, но  продолжительность каждого опыта увеличили до 4-х часов, через каждый час отбирали пробу на анализ.

Таблица 6– Зависимость степени извлечения меди от времени выщелачивания при концентрации аммиака 25%.

| Время, ч | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень выщелачивания, % | 54,17 | 59,40 | 60,88 | 61,88 |

В дальнейших опытах по истечению 2-х часов выщелачивания  к исходной смеси добавляли  NH4Cl исходной концентрации Cl− иона 180 г/л, в количестве, необходимом  для восстановления исходного соотношения числа молей хлорида вмммония к числу грамм-ионов меди. Результаты в таблице 7.

Таблица 7 - Зависимость степени извлечения меди от времени экстрагирования с добавлением хлорида аммония, при концентрации аммиака 25%.

| Время, ч | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень выщелачивания, % | 54,17 | 59,40 | 74,63 | 76,02 |

Таким образом, в результате выполненных экспериментов установлено, что для максимального извлечения  меди из  шлака свинцовой плавки целесообразно использовать именно аммиачно-аммонийное экстрагирование, причем максимальное  значение степени извлечения меди равное 76,02% достигается при введении дополнительного количества  хлорида аммония после извлечения металла в течение 2-х часов и общем времени выщелачивания 4 часа.

- Конченко, Е.В. Обзор и анализ различных способов переработки доменного шлака.[Электронный ресурс]//Режим доступа: http://www.masters.donntu.edu.ua/2005/fizmet/konchenko/ind/index.htm

- Перетрутов,А.А. Физико-химические основы и технологические принципы извлечения соединений цинка и меди аммиачно-аммонийной экстракцией. Автореф.док.дис. 02.00.04/А.А.Перетрутов.-Н.Новгород,2010.-38с.

- Алексеев, В.Н. Количественный анализ/ В.Н.Алексеев.- 4-е изд.перераб.-М. :«Химия»,1972.-504с.

- Бьеррум, Я. Образование аминов  металлов в водном растворе/ Я.Бьеррум.- М.: Издательство иностранной литературы.- 1961.- 309с.

- Каталог минералов.ru.[Электронный ресурс]//Режим  доступа http://www.catalogmineralov.ru/mineral/120.html