Моделирование  СУШКИ  ПЛЕНОК

КАРБАМИДО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Плотникова О.В., Липин А.Г.

Ивановский государственный химико-технологический университет, piaxt@isuct.ru

Заключением сыпучих материалов в оболочки можно уменьшить реакционную способность веществ, снижать токсичность продуктов, удлинять сроки хранения неустойчивых и быстро портящихся веществ, обеспечивать замедленное высвобождение активного компонента или его высвобождение в нужный момент времени, придавать продуктам новые физические свойства – уменьшать летучесть, изменять плотность продуктов, маскировать цвет, вкус, запах.

В последние годы большое внимание уделяется получению тонких защитных плёнок из полимерных веществ на гранулах удобрений. Перспективным является использование для получения водостойких капсулированных удобрений полимеров и смол, которые, замедляя выделение питательных веществ, не сохраняются в почве в неизменном виде, а постепенно под действием физико-химических и биологических процессов становятся в какой-то мере источником питательных элементов или разрушаются. К числу таких материалов относятся продукты конденсации карбамида с формальдегидом [1, 2].

Физическая картина процесса получения защитных оболочек из продуктов конденсации карбамида с формальдегидом (КФС) на зернистых материалах в аппаратах кипящего слоя (КС) состоит в следующем. Раствор КФС с инициатором отверждения распыливается на частицы псевдоожиженного слоя с помощью диспергирующих устройств, например, пневматических форсунок. Капли раствора КФС столкнувшись с частицами слоя, растекаются по их поверхности, образуя жидкостную плёнку. Дальнейшая поликонденсация КФС совместно с сушкой приводит к отверждению плёнки. С целью оптимизации процесса необходимо выбрать значения регулируемых параметров таким образом, чтобы работа аппарата приближалась к кинетической области, в которой время пребывания гранул близко к времени отверждения плёнки наносимого раствора.

Для получения количественных закономерностей были проведены экспериментальные исследования процесса сушки пленок КФС. Методика проведения эксперимента заключалась в следующем. Устанавливался требуемый температурно-скоростной режим в трубе-сушилке. На стеклянную сферу наносилась плёнка КФС с инициатором отверждения, после чего она помещалась в установку на кронштейне, связанном с весами. Через определенные промежутки времени производился замер убыли массы образца. Температура сушильного агента изменялась от 50 до 80 оС, скорость воздуха варьировалась в интервале 0,7÷1,4 м/с. На рис. 1, 2 представлены кривые сушки плёнок КФС на одиночной частице в пневматической трубе-сушилке. Следует отметить, что первый период сушки у растворов КФС непродолжителен. Образование трёхмерных структур в реакционной системе, внешне проявляющееся в переходе реакционной массы в желатинообразное, а затем и твёрдое состояния, приводит к тому, что лимитирующей стадией процесса удаления растворителя становится внутренняя диффузия молекул к свободной поверхности плёнки. Или согласно терминологии теории сушки, процесс переходит из первого периода в период с падающей скоростью сушки.

Данные рис.2 свидетельствуют, что интенсивность удаления влаги из сшитых КФС не зависит от гидродинамического режима процесса.

Рис. 1. Изменение влажности плёнки КФС во времени.

Температура сушки: 1 – 50оС, 2 – 60оС, 3 – 80оС.

Скорость воздуха 1 м/с.

Рис. 2. Зависимость влажности плёнки КФС от времени сушки.

Скорость воздуха:  □ - 0,7 м/с, ○ - 1,4 м/с.

С целью обобщения экспериментальных данных при исследовании процесса сушки был использован метод Лыкова А.В., базирующийся на уравнении

−dU/dτ=K⋅(U−Up),						(1)

где Up – равновесная влажность материала, К – коэффициент сушки.

Обработка экспериментальных данных позволила получить следующее уравнение для расчёта коэффициента сушки:

K=6,508⋅10−3exp[−317,68(t+273)].				(2)

Равновесная влажность материала может быть определена из выражения:

Up=0,66⋅exp(−0,0182⋅t),					(3)

где t – температура сушки.

Полученные соотношения совместно с уравнением (1) позволяют прогнозировать требуемое время сушки пленок КФС при осуществлении процесса капсулирования.

____________________________________________________

1. Кондиционирование карбамида в аппаратах с псевдоожиженным слоем /Овчинников Л.Н., Липин А.Г., Круглов В.А., Сухов Н.И., Кисельников В.Н. // Изв. вузов. Химия и химич. технол. – 1985. – Т.28, вып. 11. – С. 72-80.

2. Моделирование процесса поликонденсации формальдегида с мочевиной / Липин А.Г., Овчинников Л.Н., Круглов В.А., Кисельников В.Н. // Журнал прикладной химии, № 5, 1984 г., с.1169-1171.