Многосекционная конвективная сушилка с плотным слоем органоминерального сорбента

Шулятников С.А., Овчинников Л.Н.

Ивановский государственный химико-технологический университет

Сравнительный литературный и экспериментальный анализ сушки гранулированных  сорбентов на основе торфа с  минеральными добавками (глина, гипс и др.) в контактных, радиационных и конвективных сушилках показал, что наиболее предпочтительным сушильным оборудованием для их сушки являются конвективные сушилки с плотным слоем высушиваемого материала.

Перспективная схема лабораторной установки с целью получения органоминеральных сорбентов требуемого состава представлена на рис. 1

- Рис. 1.  Схема лабораторной  установки:

1 – реактор для приготовления пасты;3 – прибор для измерения температуры; 4 – термопары; 5 – многосекционная сушилка с плотным слоем; 6 – электрокалорифер;

7 – ротаметр; 8 – газодувка

Методика проведения экспериментальных исследований включала несколько этапов: 1) приготовление пасты требуемого состава; 2) получение на лабораторном экструдере гранул заданного размера (диаметр,  длина); 3) сушка гранул в многосекционной конвективной сушилке с плотным слоем;4) проведение физкико-химических исследований для оценки качественных характеристик готового продукта.

В основе исследования получения органоминеральных сорбентов с минеральными добавками использовался метод математического планирования экспериментов типа 23, позволяющий осуществить поиск оптимальной области режимов сушки и гранулирования с максимальным выходом нефтеёмкости гранулированного продукта и одновременным улучшением других качественных характеристик гранул (прочность, конечная влажность и их усадка).

Фотографии гранул сорбента, экструдера и многосекционной сушилки представлены на рис.2,3 и 4.

Рис. 2. Фотография гранул органоминерального сорбента

- 5	4	3	 2		1

Рис. 3. Фотография лабораторного экструдера: 1 – электродвигатель;  2 – редуктор;

3 – воронка для загрузки влажной пасты;  4 – экструдер; 5 – фильера.

1

2

3

4

Рис.4.Фотография  многосекционной сушилки с плотным слоем: 1 – прибор для измерения температуры УКТ-38; 2 –циклон; 3 – сушилка;  4 – электрокалорифер.

В настоящее время на базе теоретических и экспериментальных исследований разработана инженерная методика расчёта конвективных  многосекционных конвективных промышленных сушилок с плотным слоем и применением диаграммы

I-Х.

Перед проведением расчёта  методика предусматривает получение экспериментальных кривых сушки W(τ) и изменении температуры материала в слое t(τ), позволяющих получить  исходную информацию о критическом и равновесном влагосодержании, времени сушки.

Далее, используя метод отрезков (итераций) , из кривой сушки определяют граничные значения влагосодержаний материала по ходу движения секций в аппарате. Выбор количества секций зависит от технологических соображений

( конечной влажности продукта , производительности установки, продолжительности сушки и т.д.).

Расчет сушилок с плотным слоем осуществляется с применением  пакета прикладных  программ MathCAD и включает следующие основные этапы.

По заданной производительности сушилки, начальной  и конечной влажностей материала из материального баланса сушилки находят количество испаряемой влаги.

Выбрав температурный режим, из уравнения теплового баланса с использованием диаграммы I-Х, а также ряда вспомогательных зависимостей определяют расход газового теплоносителя, подаваемого в аппарат. Зная расход газового теплоносителя и значение фиктивной скорости газа  в аппарате легко определить количество секций и габаритные размеры сушилки.

Методика предусматривает проведение компьютерного графо-аналитического расчёта лабораторных (промышленных) многосекционных сушилок с изображением процесса  сушки   на  диаграмме I-Х  ( рис. 5 ).

- I

B

I2=119.89кДжкг

t1=1000С

I1=121.93кДжкг

I=100кДжкг

С'

t0=660С

A

I0=37.7кДжкг

t0=180С

- Расход сухого воздуха на сушку:

0

9.1

12

21

Х г/кг

15

I1=121.93кДжкг

I1=121.93кДжкг

Рис.5. Изображение непрерывного процесса сушки в I-X диаграмме конвективной многосекционной сушилки с плотным слоем