РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПРОИЗВОДСТВАХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКОВ

Малявина Ю.М., Перегудов Ю.С., Корчагин В.И.

Воронежский государственный университет инженерных технологий, inorganic_033@mail.ru

В производстве минеральных удобрений из природного сырья на ОАО «Минудобрения» (г. Россошь, Воронежская область)  в качестве побочного продукта образуется большое количество химически осажденного мела (карбоната кальция). После дополнительной обработки карбонат кальция используется в качестве технологического мела при производстве строительных материалов (ТУ 2144-028-00260-486-2008 марка «А»)  и сельском хозяйстве материалов (ТУ 2182-1500206486-2000). Однако это не снимает проблему хранения и складирования мела. Ежегодно сотни тысяч тонн ссыпают на значительные площади, ухудшая состояние почвы и окружающей среды.

Потребность в меле в нашей стране существует. По оценкам аналитиков рынка, объем потребления тонкодисперсного мела составляет 400 – 420 тыс. тонн в год.  Объемы импорта тонкодисперсного мела в Россию ежегодно растут (в среднем, на 20%). Мел широко применяется в качестве наполнителя и коагулянта для  композиционных материалов, резиновых смесей, ПВХ, используется в лакокрасочной, бумажной, строительной промышленности.

При использовании наполнителя на основе химически осажденного мела можно значительно снизить себестоимость готовой продукции, не ухудшая ее качества, и воздействие на окружающую среду.

Предлагается решить проблему охраны окружающей среды, используя химически осажденный мел в качестве карбонатного наполнителя и коагулянта в каучуки на стадии латекса. Для улучшения технологических свойств мела необходимо провести дополнительные операции: сушка для удаления аммиака и достижения влажности менее 0,2 %; просев для отделения кремнезема и силикатов, измельчение для получения тонкодисперсного мела и гидрофобизация.

При влажности, превышающей 0,2 % по массе, мел агрегируется из-за большой "связности" частиц, что приводит к его неравномерному распределению в полимере, негативно сказывается на работе оборудования и качестве получаемых изделий. Кроме того, мел зависает и слеживается в бункерах. Для устранения этих явлений мел подвергают поверхностной обработке – гидрофобизации.

Гидрофобный химически осажденный мел представляет интерес для производства синтетического каучука, так как он обладает рядом ценных свойств: белый цвет, относительно высокая дисперсность, округлая форма частиц, легкая диспергируемость в каучуке, малая гигроскопичность, низкая стоимость и нетоксичность. Были выбраны гидрофобные агенты и их количество. На основании их были получены образцы карбонатных коагулянтов. Эти коагулянты были использованы для выделения каучука из латексов. При этом была установлена максимальная степень наполнения латекса коагулянтом и определен водородный показатель сточной воды после добавления мела в латекс, который равен 7,6. Значения рН латекса было равно 9,9. Полученные результаты свидетельствуют о том, что после использования карбоната кальция сточная вода имеет практически нейтральную среду.

На стадии получения высоконаполненных бутадиен-стирольных каучуков в большинстве случаев в качестве коагулянта используют хлорид натрия. В связи с этим сточные воды производства каучуков содержат значительные количества хлорида натрия.

При использовании химически осажденного мела в качестве наполнителя в латекс мы решаем ряд проблем связанных с охраной окружающей среды не только на стадии использования побочного продукта и освобождения значительных площадей от него, но и на стадии получения высоконаполненных бутадиен-стирольных каучуков, не нанося вред окружающей среде полученными сточными водами.

В целом на современном этапе антропогенное влияние человечества на природу так велико, что при осуществлении технических решений на передний план выдвигаются такие проблемы, как экологизация производства и экономия природных ресурсов.

В частности, производство эмульсионных каучуков связано с использованием для их выделения большого количества хлорида натрия (190-300 кг на 1 т выделяемого каучука). Ежегодно крупным заводом-производителем каучука сбрасывается в водоемы 20-30 тыс. тонн хлорида натрия, что приводит к безвозвратной потере ценного сырья (хлорида натрия) и необратимому засолению пресных водоемов и, как следствие, ухудшению их экологического состояния. Физико-химические методы извлечения хлоридов из сточных вод трудоемки и дорогостоящи, поэтому не получили признания в промышленности. Кроме того, хлорид натрия оказывает отрицательное влияние на работу биологических сооружений, угнетая работу аэротенков. При использовании гидрофобного карбоната кальция проблема очистки сточных вод решается использованием фильтров, задерживающих частицы мела и их возврат в производство.

Таким образом, стадия выделения эмульсионных каучуков из латексов является проблематичной с точки зрения экологии. При отсутствии экономически приемлемых методов обессоливания сточных вод снизить содержание хлоридов в сбрасываемых стоках и исключить засоление пресных водоемов при производстве эмульсионных каучуков в настоящий момент возможно путем внедрения бессолевой или малосолевой технологии выделения каучуков. Поэтому, изложенные выше экологические, технологические и экономические проблемы делают весьма актуальной разработку способа выделения каучуков из латексов с помощью гидрофобного карбонатного коагулянта, полученного из побочного продукта производства минеральных удобрений.