Исследование проблем износа приводных и опорных роликов конвейерных линий

Романова Е.С.1, Абиев Р.Ш.2

1НИУ МГСУ, lena-romanova88@mail.ru, 2СПбГТИ(ТУ), rufat.abiev@gmail.com

Введение

- Конвейерные линии используются во многих отраслях промышленности для транспортировки крупногабаритных изделий, ящиков и поддонов. В частности, в современных конвейерных линиях для заводского изготовления железобетонных изделий применяется транспортная система, состоящая из приводных и опорных одноребордных роликов, по которым передвигается поддон с изделием (рис. 1).

- Рисунок 1 – Схема транспортировки поддона (формы) с изделием.

- Рисунок 2 – Схема приводного ролика (вариант исполнения с полимерным покрытием).

- Приводной ролик (рис. 2) диаметром 2R = 250 мм и шириной 60 мм находится на выходном валу червячного мотор-редуктора. Мотор-редуктор смонтирован на подпружиненной плите, шарнирно закрепленной на опорной плите. Обод приводного ролика обрезинен (или имеет выполнен из полимерного материала) для лучшего контакта ролика с поверхностью транспортируемого поддона. Мощность привода составляет 0.75 – 1.1 кВт. Скорость вращения приводного ролика обеспечивает передвижение поддона со скоростью V = 6 – 10 м/мин. Приводные ролики расположены между опорными роликами так, чтобы поддон постоянно соприкасался с не менее чем с двумя приводными роликами. Опорный ролик смонтирован на оси, которая закреплена в корпусе, установленном на полу цеха или на опорном столе другого технологического оборудования. Он может свободно вращаться на подшипниках. Опорные ролики устанавливаются с шагом 1.5 – 2 м с обеих сторон поддона.

- Ресурс транспортной системы лимитируется интенсивным износом ведущих и опорных роликов, а также разрушением направляющих поддона, находящихся в контакте с роликами.

- Целью работы является поиск причин ускоренного износа приводных и опорных роликов конвейерных линий, причин разрушения направляющих поддона, а также выработка предложений по увеличению ресурса конвейерных линий по износу.

- Рисунок 3 – Перекатывание поддона по неидеально выровненным роликам: 
1 – поддон, 2 – нагруженные ролики, 3 – ненагруженные ролики, 4 – приводной ролик.

2. Анализ проблемы

- Рассматриваемый процесс можно в первом приближении представить как идеальное перекатывание тяжелого плоского тела по цилиндрическим роликам без проскальзывания. Однако в реальности существует ряд факторов, способствующих износу пары ролики – направляющая, которые могут быть объединены в пять групп:

- А) Геометрические (точностные).

- В результате неодинаковой высоты расположения роликов (рис. 3), неодинакового износа ободов, их возможной несоосности, а также неидеальной плоскостности дна поддона и закрепленных на нем направляющих, некоторые ролики будут нагружены полностью (взаимодействие без зазора), а часть роликов может быть нагружена частично, и даже не нагружена совсем (с образованием зазора ∆i между ободом и направляющей, см. рис. 3).

- Это приведет к существенной неравномерности распределения нагрузки между роликами, т.е. послужит причиной возникновения одного из силовых факторов.

- Б) Силовые.

- Вследствие указанного в п. А неравномерного распределения веса поддона с изделием по роликам нагруженные ролики испытывают нагрузку, в несколько раз превышающую расчетную. В пределе вместо опирания на 8 опорных и 2 приводных ролика поддон может лежать всего на трех роликах, и тогда нагрузка возрастает в 
10/3 = 3.33 раза. При этом по мере продвижения поддона повышенная нагрузка может ложиться сначала на одну группу соседних роликов, и уже через несколько секунд движения – на другую.

- В) Кинематические.

- Как известно [1–3], на интенсивность износа существенно влияет скорость относительного движения поверхностей. Причин проскальзывания роликов относительно направляющих поддона может быть, как минимум, три: а) повышенное трение в подшипниках опорных роликов, что приводит к переходу от качения к скольжению по ободу; б) недостаточная касательная сила взаимодействия между роликом и направляющей из-за слабой нормальной нагрузки (см. п.  А и Б) также приводит к переходу от качения к скольжению по ободу; в) скорость вращения приводного ролика на холостом ходу выше скорости нагруженного ролика, и при накатывании поддона происходит резкое изменение скорости ролика – он замедляется, а при скатывании ролик ускоряется.

- Г) Динамические.

- Если считать, что поддон перекатывается по роликам без вертикальных перемещений, то динамическую нагрузку можно исключить (хотя этот вопрос нуждается в отдельном анализе). В любом случае, усталостные напряжения, возникающие в материале обода при перемещении зоны нагружения с частотой

- ω = V/R = (6 – 10)/(60∙0.125) = (0.8 – 1.3) c–1 ,				(1)

- приведут к ускоренному разрушению полимерного или резинового обода, особенно если учесть повышенную в несколько раз нагрузку, как указано в п. В.

- 5) Температурные.

- В результате непрерывного циклического нагружения ободов роликов с повышенной нагрузкой неизбежен их нагрев, приводящий к снижению их прочности, что еще больше ускоряет процесс изнашивания.

3. Предлагаемые способы увеличения ресурса конвейерных линий

- На основании проведенного выше анализа в настоящее время прорабатываются следующие конструктивно-технологические решения:

- 1) Разработка системы автоматической либо автоматизированной компенсации зазоров для устранения одной из важнейших причин износа – потери контакта между некоторыми роликами и направляющей поддона.

- 2) Разработка системы адаптации скорости роликов при накатывании и скатывании с использованием обгонных муфт либо средств электронного управления.

- 3) Разработка системы качения поддонов без проскальзывания.

- 4) Установка системы охлаждения ободов роликов (при необходимости).

- Литература

- 1. Старосельский А.А., Гаркунов Д.Н. Долговечность трущихся деталей машин. М.: Машиностроение, 1967. 395 с.

- 2. Гаркунов Д.Н. Триботехника (износ и безызносность). М.: Изд-во МСХА, 2001. 616 с.

- 3. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. В 2-х кн./ Под ред. И.В. Крагельского, В.В. Алисина. М.: Машиностроение, 1978. Кн. 1, 1978. 400 с.; Кн. 2, 1979. 358 с.