- УДК 665.521.5

- ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ИСХОДНОГО

- СЫРЬЯ НА КАЧЕСТВО БАЗОВЫХ МАСЕЛ

- Буканова А.С., Науашев А.Н.

- Атырауский институт нефти  и газа

Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, проспект Азаттык 1,

тел.355418, e-mail: aing-atr@nursat.kz

Нефтяные масла представляют собой смесь углеводородов, содержащих 20-60 атомов углерода молекулярной массы 300-750, выкипающих в интервале 300-6500С. Головным процессом производства нефтяных масел, является вакуумная перегонка мазута, в результате которой получают масляные дистилляты и гудрон (концентрат). Все последующие стадии производства масел сводятся к очистки этих продуктов от смолисто-асфальтеновых веществ, полициклических углеводородов с короткими боковыми цепями: высокомолекулярных парафиновых углеводородов, сера, азот, кислородосодержащих соединений, ухудшающих эксплуатационные свойства масел.

Основное назначение процесса вакуумной перегонки мазута масляного профиля (ВТМ) - получение узких масляных фракций заданной вязкости, являющихся базовой основой для получения товарных масел. Многие показатели качества (вязкость, индекс вязкости, нагарообразующая способность, температура вспышки и др.) товарных масел, а также технико-экономические показатели процессов очистки масляного производства во многом предопределяются качеством исходных нефтей и их масляных фракций. Поэтому в процессах ВТМ, по сравнению с вакуумной перегонкой топливного профиля, предъявляются более строгие требования к четкости погоноразделения и выбору сырья.

Л.Г.Жердева, Е.В.Вознесенская, А.А.Карасева и др. [1] придают решающее значение вакуумной перегонке, как головному процессу получения светлых масляных дистиллятов с узкими пределами выкипания (50- 60°С).

В.И.Шарапов, Е.Г.Семенидо [2], С.8.Крейн и др. [3] считают регулирование и сужение фракционного состава важнейшей мерой для коренного улучшения качества загущенных моторных и маловязких масел.

М.Л.Креймер [4] подчеркивает, что отсутствие отгонных колонн для масляных фракций на отечественных установках обусловливает широкий фракционный состав   дистиллятов и низкие температуры вспышки.

О.К.Одинцов с сотрудниками [5] сопоставляют работу промышленных вакуумных колонн, указывая как оптимальный вариант, двухколонную схему перегонки мазута.

Х.Г.Джорман [6] отмечает важное значение применения узких масляных фракций, как сырья для процессов экстракции; он указывает, что выделение наиболее вязких масел требует создания максимального вакуума в нижней секции колонны, а поскольку вакуум зависит от перепада на тарелках колонн, наилучшим условием для выделения фракций является самостоятельная секция для каждого погона.

Выход рафинатов селективной очистки из дистиллятов узкого фракционного состава выше на 3-5% (масс.) [7].

Однако в вопросах фракционного состава исходного сырья для производства масел вообще и способах улучшения фракционного состава масел нет единодушия.

Д.М.Славинский, М.М.Кацнельсон [8], наоборот, подвергают сомнению необходимость жестких регламентаций в отношении фракционного состава, поскольку сужение фракций требует новых приемов и дополнительных затрат.

Имеются сведения о преимуществах внедрения на установке ЭЛОУ АВТ перекрестно-точной регулярной насадки в колонне К-4, что позволяет повысить производительность вакуумного блока по сырью на 10%, вдвое увеличить разделительную способность колонны (с 5,6 до 11 теоретических тарелок) [9], за счет этого углубить отбор масляных дистиллятов на 3 - 5 мас. % на нефть и сузить их интервал выкипания со 130-140 до 100-110 0С. Высокие значения КПД насадки в широком диапазоне нагрузок по плотности орошения и F-фактору [10] доказали возможность применения данного типа контактных устройств в процессах с повышенными требованиями к разделительной способности. Особенностью предложенной  технологии фракционирования мазута является возможность работы колонны К-4 по различным схемам (в соответствии с изменением ассортимента вырабатываемых основ базовых масел), что достигается изменением уровня отбора веретенного дистиллята и схемы организации дополнительного теплосъема орошением.

При фракционировании мазута конструкции перекрестно-точных регулярных насадок позволяют достичь требуемых результатов, как по глубине отбора дистиллятов, так и по четкости ректификации с получением качественной продукции. Это позволяет рекомендовать перекрестно-точные насадки для решения проблем энергосбережения в процессах вакуумной перегонки мазута.

В общем случае производство высокоиндексных базовых масел сводится к получению концентрата масляных углеводородов определенного группового состава. Наиболее желательными компонентами масла по вязкостно-температурным свойствам являются изопарафиновые углеводороды с длинными разветвленными цепями, алкилированные нафтеновые, ароматические и нафтено-ароматические углеводороды с длинными малоразветвленными цепями, являющиеся носителями вязкости и одновременно обеспечивающие высокие значения индекса вязкости [11,12].

В данном сообщении приведены результаты анализов отобранных образцов депарафинизированных масел, полученных из вакуумных газойлей широкого (350-500°С) и узкого фракционного состава (370-450°С) нефтей Казахстана [13]. Опыты по депарафинизации проводили при температуре фильтрации – минус 27°С, кратность растворитель – сырье была 4:1 на стадии кристаллизации и 1,5:1 на стадии промывки.

Депарафинизация вакуумных газойлей (350-500°С) нефтей Кумколь, Кенкияк (таблица 1) дает депарафинизированные масла со средними значениями индекса вязкости 83 – 86.

Продукты депарафинизации более узких фракций вакуумных газойлей, полученных из нефтей Кумколь и Кенкияк имеют более высокие значения индекса вязкости (таблица 2).

- Таблица 1 - Выходы продуктов депарафинизации, характеристика

- и групповые химические составы депарафинизированных масел (350-500°С)

| Показатели | Вакуумный газойль нефти Кумколь (350-500°С) | Вакуумный газойль нефти Кенкияк (350-500°С) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Выходы, % -депарафинизированного масла - гача | 70,1 29,9 | 59,9 40,1 |
| 2. Качественная характеристика масел - плотность при 20°С, кг/м3 - содержание серы, % - вязкость, сСт при 100°С при 40°С - индекс вязкости - температура застывания, °С | 898,1 0,15 6,20 43,20 86 -12 | 898,4 0,56 6,05 42,10 83 -12 |
| 3. Состав, % - парафино-нафтены - легкие ароматические - средние ароматические - тяжелые ароматические - смолы I - смолы II | 67,0 13,5 7,9 8,0 1,2 2,1 | 66,9 14,1 6,3 7,7 1,6 3,4 |
| Сумма тяжелых АУ и смол, % | 11,3 | 12,7 |
| Индекс вязкости | 86 | 83 |

- Таблица 2 - Выходы продуктов депарафинизации, характеристика и групповой химический состав масел, выделенных из вакуумных газойлей, выкипающих в пределах 370 – 450°С

| Показатели | Вакуумный газойль нефти Кумколь | Вакуумный газойль нефти Кенкияк |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Выходы, % - депарафинизированного масла - гача | 68,6 31,4 | 63,2 36,8 |
| 2. Качественная характеристика масел - плотность при 20°С, кг/м3 - содержание серы, % - вязкость, сСт при 100°С при 40°С - индекс вязкости - температура застывания, °С | 897,1 0,14 5,16 30,50 96 -12 | 893,8 0,53 4,70 25,60 94 -14 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. Состав, % - парафино-нафтены - легкие ароматические - средние ароматические - тяжелые ароматические - смолы I - смолы II | 78,2 8,7 5,0 4,0 1,9 2,4 | 76,3 6,6 7,9 4,8 1,7 2,7 |
| Сумма тяжелых АУ и смол, % | 8,3 | 9,2 |
| Индекс вязкости | 96 | 94 |

При сравнении показателей качества депарафинизированных масел, полученных из вакуумных газойлей с пределами кипения 370-450°С, с аналогичными данными для вакуумных газойлей 350-500°С (таблицы 1 и 2) можно отметить, что качество масел из более узкой фракции сырья заметно лучше, чем для более широкой фракции (величины индексов вязкости возросли на 10 – 11 пунктов).

Полученные результаты говорят о том, что строгие требования к четкости погоноразделения, предъявляемые к процессам получения масляных дистиллятов  при первичной переработке являются оправданными.

- Литература

- Жердева Л.Г. и др. Зависимость технологии производства масел от характера сырья. В кн. «Улучшение качества и совершенствование производства смазочных масел», Готоптехиздат, М., 1963.

- Шарапов В.И., Семенидо Е.Г., Щеголев И.В. Химия и технология топлив и масел, №9, 1961, с.32

- Крейн С.Э., Калайтан Е.Н., Гарзанов Г.Е. «Сужение фракционного состава – важнейший фактор улучшения эксплуатационных свойств маловязких дистиллятных масел», в кн. Труды Всесоюзного совещания по улучшению качества масел, Гостоптехиздат, М, 1963

- Креймер М.П. и др. Научн.-техн.сб. Серия «Нефтепереработка и нефтехимия», ЦНИИТЭнефтехим, М., 1969, №8, с.13

- Одинцов О.К. и др. «Показатели работы вакуумной части установок АВТ с двухколонной схемой перергоки мазута», Труды ГрозНИИ, вып.24, с.29

- Jarman H.G. Petroleum, 1961, vol.24, No.3, p.90

- П.Л. Ольков, Ван Лицзюнь /Оценка эффективности селективной очистки масляных дистиллятов./ ХТТМ, №4, 2004, с.42

- Славинский Д.М., Кацнельсон М.М. Химия и технология топлив и масел, 1961, №7, с.7

- Чуракова С. К., Пилюгин В. В., Богатых К. Ф., Нестеров И. Д. /Технология перегонки мазута в перекрестно-точной насадочной вакуумной колонне./ Научно- технологическое развитие нефтегазового комплекса. Доклады Первых международных научных Надировских чтений /Под ред. Т.П.Серикова, С.М.Ахметова. – Атырау, 2003. С.122-125

- Чуракова С.К., Езунов И.С., Романов В.П. и др./ Оценка эффективности работы перекрестноточной насадки в вакуумной колонны при при фракционировании мазута с получением масляных дистиллятов./ Нефтепереработка и нефтехимия. 1995. №9. С.13-16

- Жердева Л.Г. и др. Зависимость технологии производства масел от характера сырья. В кн. «Улучшение качества и совершенствование производства смазочных масел», Готоптехиздат, М., 1963.

- Ларсон С.М., Швадерер У.С. Вязкостно-температурный индекс, IV Международный нефтяной конгресс, т.VI, 1956, с.195

- Буканова А.С. Корреляционное уравнение зависимости индекса вязкости масел от содержания ароматических углеводородов и смол. Вестник НИА РК, № 4, 2005 г., С.136-139