ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ МЕТОДОМ БЫСТРОГО РАСШИРЕНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ.

Илалов Р.Р., Гильмутдинов И.И., Кузнецова А.В.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

ranis-ramzes1990@mail.ru

Разработка новых технологий микронизации фармацевтических субстанций представляет чрезвычайный интерес для создания специальных высокоэффективных лекарственных форм, контролирующих концентрации фармпрепаратов в организме. Микро и наноформы фармпрепаратов обладают уникальными свойствами и преимуществами, открывающими новые перспективные подходы к терапии самых различных заболеваний. Размер частиц определяет размеры поверхности, которые в свою очередь контролируют скорость растворения и действие лекарства. Традиционные методы диспергирования,  такие как механическое воздействие, сушка распылением и выпаривание растворителя, не всегда пригодны при получении очень мелких и свободных от примесей частиц. Методом, позволяющим преодолеть эти недостатки, является метод RESS (быстрое расширение сверхкритических растворов). Этот метод позволяет получать однородные частицы с заданными физико-химическими свойствами и с отсутствием нежелательных примесей [1]  .

Для проведения опытов диспергирования фармацевтических субстанций на рис.1 представлена установка Thar RESS-100 фирмы Thar Technologies Inc. Установка  позволяет проводить эксперименты по  диспергированию   фармацевтических  частиц микронных и субмикронных размеров  в диапазоне температур 293÷393 К при давлениях от 6 до 60 МПа и  различной геометрии расширительного устройства.

Рис.1 Экспериментальная установка Thar RESS-100-2 Base:

1  - баллон с СО2; 2,7,10  - вентиль; 3 - фильтр-осушитель; 4 - теплообменник-охладитель; 5 - расходомер; 6 - насос высокого давления; 8 - теплообменник на нагрев (электронагреватель); 9 - насытитель; 11 - устройство расширения; 12 - камера расширения; 13 - мешалка; 14 - термостат; 15 - компрессор; 16 - испаритель; 17 - конденсатор; 18 - холодильный цикл в термостате; 19 - дроссель-вентиль; 20 – охлаждающий цикл (тосол)

Перед началом эксперимента производится загрузка исследуемого вещества в  насытитель 9, после чего включается термостат 14. Термостат 14  необходим для охлаждения головок насоса 6 и теплообменника 4. Процесс термостатирования продолжается до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не понизится до  268 К.

Режимные параметры процесса (давление в системе, температура электронагревателя, внутренняя и внешняя температура насытителя, температура устройства расширения) задаются и поддерживаются с помощью ПК. Далее открывается вентиль 2 на баллоне 1 и диоксид углерода с первоначальным давлением 5÷6 МПа поступает в теплообменник-охладитель 4. После перехода в жидкую фазу СО2 через расходомер 5 поступает в насос 6, где сжимается до заданного давления. После прохождения электроподогреваемого теплообменника 8 СО2 переходит в сверхкритическое состояние и поступает в насытитель 9, где сверхкритический флюид растворяет исследуемое вещество. Встроенная в насытитель мешалка 13 увеличивает скорость процесса растворения. После насыщения сверхкритического раствора исследуемым веществом (порядка 15 мин) открывается вентиль 10. Из насытителя сверхкритический раствор (диоксид углерода – исследуемое вещество) поступает в расширительное устройство 11, в котором происходит падение давления. В результате сверхкритический растворитель утрачивает растворяющую способность. Дросселирование происходит в камеру расширения 12 в течение 2 мин, после чего производится отбор пробы

Для изучения влияния отношения L\D на размер частиц сконструировано сопловое устройство со съёмными соплами с диаметром от 50 до 150 мкм и длиной 300, 800 мкм. Опыты по диспергированию проводились над лекарствами метилпарабен и ибупрофен с соплами различной геометрии,  с отношением длины сопла на диаметр отверстия сопла (L/D): 200/150;  300/50; 300/80; 800/80 мкм . Для каждой геометрии устройства расширения опыты проведены на  всём исследованном интервале температур и давлений: температура насытителя от 40 до 90 0С, температура  устройства расширения от 60 до 110 0С, давление от 15 до 35 МПа.  Был проведён сравнительный анализ влияния параметров процесса на размер получаемых частиц ибупрофена и метилпарабена. Увеличение давления системы приводит к уменьшению  размера частиц метилпарабена. Результаты измельчения ибупрофена показали противоположные зависимости [2]  . Увеличение температуры насытителя и устройства расширения приводит к уменьшению  размера частиц метилпарабена и ибупрофена.

Список литературы:

1. Кузнецова И.В. Диспергирование метилпарабена методом быстрого расширения сверхкритического раствора / И.В. Кузнецова, И.М. Гильмутдинов, А.А. Мухамадиев, Ф.М. Гумеров, А.Н. Сабирзянов // Вестник Казанского государственного технического университета им. А. Н.   Туполева. – Казань. – 2011.– №2.– С. 104-108.

2. Кузнецова И.В. Диспергирование ибупрофена методом быстрого расширения сверхкритического раствора / И.В. Кузнецова, Р.Р. Илалов, И.И. Гильмутдинов, И.М. Гильмутдинов, А.А. Мухамадиев, А.Н. Сабирзянов // Вестник Казанского технологического университета. – Казань.– 2011. – №3. – С. 38-43.