ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛИ 20

Закирничная М.М., Закирьянова А.Б.

Уфимский государственный нефтяной технический университет, mmo3111@mail.ru

Современные нефтеперерабатывающие предприятия представляют собой комплекс сложных технологических установок, относящихся к опасным производственным объектам. Наиболее ответственным оборудованием технологических установок являются колонные аппараты, представляющие собой вертикальные сосуды, работающие под давлением. Обеспечение их надежной и безопасной работы с каждым годом становится все более актуальной задачей, так как значительная часть данного типа оборудования достигла физического и морального износа, отработав нормативный срок службы [1]. Вследствие этого их дальнейшая эксплуатация возможна только после тщательного обследования технического состояния, установления работоспособности и определения остаточного ресурса.

Для получения достоверных результатов расчета остаточного ресурса  объектов, эксплуатируемых длительное время, необходимо знать как фактические механические характеристики материала и напряженно–деформированное состояние (НДС), так и иметь критерии предельного состояния. В качестве критерия предельного состояния в данной работе предлагается использовать значение напряжения, при котором происходит зарождение дефекта, приводящего к разрушению.

Изучение данного вопроса проводилось на примере образцов из стали 20. Экспериментальные образцы, изготовленные по ГОСТ 1497–84, были испытаны на растяжение на разрывной машине ИР 5113–100 при температуре 20 оС. В ходе испытаний измерялась напряженность магнитного поля после каждой серии статического одноосного нагружения с помощью магнитоизмерительного феррозондового прибора Ф205–30А. Данный прибор предназначен для обнаружения дефектов в намагниченных ферромагнитных деталях, в том числе в сварных конструкциях, а также измерения нормальной (Hn), тангенциальной (Ht) составляющих напряженности постоянного магнитного поля (G) на поверхностях деталей и в свободном пространстве [2]. В качестве результирующего принимались средние значения трех измерений по длине рабочей зоны образца.

Перед испытанием было произведено измерение начальных геометрических размеров образцов с использованием штангенциркуля и микрометра с погрешностью не более ±0,5% (толщина и ширина образцов). Образцы были промаркированы по длине рабочей зоны образца (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема расположения точек замера напряженности магнитного поля

по длине рабочей зоны образца

В ходе экспериментов были получены зависимости степени изменения напряженности магнитного поля HniHn0, анализ которых позволил выявить точное место разрушения экспериментальных образцов. Например, для первого образца анализ результатов показал, что отношение HniHn0 при увеличении нагрузки возрастает и достигает своего наибольшего значения в точке 2, в которой и произошел разрыв образца при дальнейшем нагружении. На рисунке 2 представлена зависимость степени изменения напряженности магнитного поля HniHn0 для образца №1. По данной зависимости видно, что уже при нагрузке в 10 кН можно точно определить место возможного разрушения образца.

Точки замера по длине рабочей зоны образца

Рисунок 2 – Зависимость степени изменения напряженности магнитного поля по

длине рабочей зоны образца №1 из стали 20

На рисунке 3 представлен экспериментальный образец №1 после разрыва.

Рисунок 3 – Экспериментальный образец после разрыва

Реакция объектов на растяжение контролировалась с использованием прибора акустической эмиссии ЛОКУС 4181. В процессе нагружения наблюдали за изменениями уровня амплитуд, активности импульсов АЭ сигналов и энергии локаций. В качестве примера на рисунке 4 показано изменение энергии локации по длине рабочей зоны образца №1. На рисунке 5 изображена зависимость энергии локации от времени нагружения. Из рисунков 4, 5 отчетливо видно, что энергия локаций имеет максимальное значение в первой четверти образца, именно в этой четверти образовался дефект и впоследствии произошел разрыв образца, что подтверждает результаты, полученные с помощью феррозондового прибора. По данным акустико-эмиссионного контроля было зафиксировано точное время зарождения дефекта, который, при дальнейшем нагружении, привел к разрушению экспериментального образца №1.

Рисунок 4 – Изменение энергии локации по длине рабочей зоны образца №1

Рисунок 5 – Зависимость энергии локации от времени нагружения образца №1

Анализ полученных данных акустико–эмиссионного контроля и сопоставление их с диаграммой растяжения (рисунок 6), позволил определить значения напряжений, при которых происходит зарождение дефекта, приводящего к разрушению экспериментальных образцов. Значение этого напряжения для образца №1 составило 384,1 МПа, тогда как допускаемое напряжение для стали 20 при расчетах на прочность принимается 147 МПа.

Усилие, Н

Перемещение, мм

Рисунок 5 – Пример диаграммы растяжения для образца №1

Таким образом, комплексные исследования изменения магнитных и акустических характеристик металла экспериментальных образцов из стали 20 в процессе одноосного статического растяжения, позволили определить напряжения, при которых происходит быстрый рост дефекта, приводящего к разрушению, а также заранее определить место возможного разрушения.

1. Кузеев И.Р., Захаров Н.М., Евдокимов Г.И. Повреждаемость колонных аппаратов нефтепереработки и нефтехимии. – Учебное пособие. – Уфа: УГНТУ, 1997. – 54 с.

2. Кондрашова О.Г., Наумкин Е.А., Кузеев И.Р. Определение ресурса безопасной эксплуатации нефтегазового оборудования путем оценки адаптивных свойств металла по изменению его магнитных характеристик.- Мировое сообщество: проблемы и пути решения: Сб. науч. ст. – Уфа: Изд–во УГНТУ, 2006. – №19, с.16–26.