Прочность сосудов давления имеющих дефекты в угловых сварных швах приварки патрубков штуцеров

Сабитов М.Х., Поникаров С.И.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, sm9h@mail.ru, mahp_kstu@mail.ru

Сварные сосуды и аппараты работающие под давлением являются основным технологическим оборудованием, безопасная эксплуатация которых определяет функционирование и развитие современных предприятий химического и нефтехимического комплекса. В тоже время большинство предприятий в данных отраслях вынуждены эксплуатировать отслужившее проектный ресурс оборудование из-за дороговизны модернизации производства в сложившихся рыночных условиях. В таких условиях неизбежны различные отказы оборудования, одним из наиболее вероятных является развитие разрушения нагруженных сварных конструкций из – за развившихся дефектов сварки. Дефекты в ходе эксплуатации приводят к ускоренному коррозионному износу или образованию трещин в корпусах сосудов давления, поэтому развитие системы  диагностирования и расчетного определения безопасного ресурса оборудования с дефектами является важной инженерной задачей.

В данной работе приводится подход к расчетному анализу напряженно – деформированного состояния в области угловых сварных швов сосудов давления имеющих наиболее распространенный дефект сварки – подрез. Нормативные документы требуют устранения данных дефектов путем подварки сварных швов в ходе ремонта, однако в ряде случаев ремонт может быть невозможен по технологическим причинам или может быть не рекомендован из-за изменения физико – механических свойств металла. В таких случаях требуется точная оценка прочности сосуда с учетом фактических значений толщин стенок элементов,  размеров и геометрии расположения дефектов, результатов исследований свойств металла. Основная сложность расчетного анализа острых трещиноподобных дефектов заключается в том, что решения теории упругости для напряжений и деформаций в вершине острого дефекта стремятся к бесконечности и произвести оценку прочности традиционным методом по допускаемым напряжениям не представляется возможным. Оценка же по предельным нагрузкам из условия образования шарниров текучести не гарантирует прочности из-за того, что  разрушение с образованием трещин может произойти и при нагрузках значительно ниже предельных.

Расчетный анализ связан в определении напряженно – деформированного состояния в вершине подреза косвенными методами механики разрушения – посредством величин КI - коэффициента интенсивности напряжений (КИН) и J – интеграла.

В качестве характеристики наряжено – деформированного состояния материала у вершины подреза и критерия разрушения конструкции при наличии пластических деформаций в зоне концентрации используется величина, определяющая степень уменьшения потенциальной энергии тела в результате подрастания трещины – интеграл Райса – Черепанова или J – интеграл [1]:

J=GWdy−Gtx∂ux∂x+ty∂uy∂yds

где G- контур, охватывающий вершину трещины в плоскости сечения, начинающийся на одной поверхности трещины и заканчивающийся на другой (рис.1); W- плотность потенциальной энергии деформации в точках контура; tx- проекция вектора напряжений на ось х (начало координат находится в вершине трещины, ось x направлена вдоль нижней поверхности трещины в направлении роста) tx=σxnx+σxyny;  ty- проекция вектора напряжений на ось y (ось y перпендикулярна поверхности трещины) ty=σyny+σxyny; nx,ny - нормаль к контуру G в рассматриваемой точке; ux, uy- перемещения в точке контура; σx,σy,σxy - напряжения в точке контура; s- расстояние вдоль контура G.

Рис.1.

J – интеграл связан с условным коэффициентом интенсивности напряжений (КИН) соотношением: J=KI2E', где Е'равен модулю упругости Е для плоского напряженного состояния и E'=E(1−ν2)в условиях плоской деформации, здесь ν- коэффициент Пуассона.

Рис.2. Геометрическая модель с круговым подрезом корня углового шва по корпусу сосуда.

Определение J-интеграла и соответствующего ему коэффициента интенсивности напряжений KI осуществляется с использованием метода конечных элементов, реализуемого в компьютерном комплексе КК «ANSYS».

При создании модели подрез в корне шва моделируется в форме V – образного надреза (рис.2), размеры сварного шва принимаются в соответствии с РД 26-18-8-89 [2].

Для обеспечения прочности корпуса разрушению с образованием  трещины проверяется условие:

KI≤KI,

где КI - допускаемый коэффициент интенсивности напряжений, определяется по величине критического коэффициента интенсивности напряжений (вязкости разрушения) KC испытанием материала сосуда в соответствии с ГОСТ 25.506-85 [3], когда проведение испытаний невозможно (нельзя вырезать образцы из сосуда) рекомендуется принимать KC по литературным источникам, при отсутствии таких данных допускаемый коэффициент интенсивности напряжений  определяется  согласно [4]:  КI=0,35σ0,2ts⋅10−50,5.

В качестве примера была принята модель цилиндрического корпуса с радиальным патрубком с отношением диаметров и толщин стенок патрубка и корпуса: d/D=0,156; s1/s=1; s/D=0,01 при изменении глубины подреза f .  Материал корпуса - сталь ВСт3сп с условным пределом текучести σ0,2t=244МПа, при расчетной температуре 500С  КI =11,07 МПа·м1/2

Расчет показал (рис.3), что при отсутствии избыточной толщины стенки (давление составляет 90% от нормативного кривая 1) анализ по критерию хрупкого разрушения дает отрицательный результат при любой глубине подреза в корне шва по корпусу. При наличии избыточной толщины стенки корпуса (давление составляет 40% от нормативного кривая 2) подрез глубиной до 25% толщины корпуса  не приводит к разрушению.  Так как стальные патрубки стандартных штуцеров имеют избыточную толщину, подрез в корне шва патрубка до 20% толщины патрубка (кривая 3) не приводит в рассматриваемом примере к разрушению при давлении равном предельному для корпуса сосуда.

Рис.3. Значения КИН для трех моделей.

Таким образом, работоспособность угловых швов приварки патрубков в корпус сосуда с подрезами корня шва определяется в первую очередь наличием избыточной толщины стенки оболочек  и вязкостью разрушения материала сосуда в области дефекта.

Литература.

- Морозов Е.М., Никишков Г.П. Метод конечных элементов в механике разрушения./ Е.М. Морозов, Г.П. Никишков – М.: Наука. Главная редакция физико – математической литературы, 1980. – 250с.

- РД 26-18-8-89. Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт. Основные типы, конструктивные элементы и размеры/ Министерство химического и нефтяного машиностроения СССР

- ГОСТ 25.506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 62 с.

- Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002-86)/ Госатомэнергонадзор СССР. - М.: Энергоатомиздат. 1989. 525 с.